PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.305/2011

Výrobek			Betonové bloky z prostého betonu

Typové oznažení		BB-rozměr

Účel použití	Pro stavbu rozebíratelných dělících a opěrných zdí pro vnitřní a vnější použití ve stavbách a skládkách materiálu. Podmínky pro použití výrobků jsou uvedeny v technickém listu „Betonové bloky pro dělící stěny“ .

Výrobce	Andrla CZ s.r.o.

Cihelní 260, 747 41  Branka u Opavy

Ičo:25907425

Systém posuzování a ověřování stálosti vlstnosti: 2+

Oznámený subjekt	Qualiform a.s., Rašínova 2, 602 00  BRNO

Vydal Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1544-CPR-2019-1117-1	 dne 23.10.2019

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

| Základní charakteristika | Vlastnost | Harmonizovaná technická specifikace |
| --- | --- | --- |
| Beton | C 25/30 XF1 |  |
| Mezní pevnost v tahu a mez kluzu (oceli) | Výrobek je z prostého betonu a neobsahuje ocelovou výztuž | EN 15258:2009 |
| Penost betonu v tlaku | Fck= 30,0 N/mm2 |  |
| Rozměry | Základní blok (v=800mm, š=800mm ,d=1600) a (v=600mm,š=600,d=1800) |  |
| Konstrukční zásady | Viz. Technický list výrobku |  |
| Trvanlivost (průsak dle EN 12390-8) | Max. 50mm |  |

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Výrobce použil metodu 1 v označení CE (prohlášení geometrických údajů a materiálových vlastností).

Výrobek splňuje základní požadavek 3. c) dle Přílohy I nařízení EP č. 305/2011 z hlediska emise přírodních radionuklidů a vyhovuje podle Přílohy č.10 vyhlášky SÚJB č.307/2002 Sb. Ve znění vyhlášky SÚJB č.499/2005 Sb. I pro použití do stěn ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce

V Brance u Opavy, dne 25.10.2019

Michal Ivanco